|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОСТ 4029-63 : ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**  1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответ­ствовать указанным на чертеже и в таблице.    http://www.metiz.net/files/imagefield_thumbs/catalog_images/image001_22.jpg    мм     |  |  | | --- | --- | | Длина стержня d | Длина гвоздя l | | 2,0 | 20  25 | | 2,5 | 32  40 | | 3,0 | 40 |     Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:    *Гвозди  2X25 ГОСТ 4029—63*    Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283—75.  Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.  ПРИЛОЖЕНИЕ  Справочное  Теоретическая масса гвоздей     |  |  | | --- | --- | | Размер гвоздей dxl, мм | Масса 1000 гвоздей, кг | | 2,0X20  2,0X25  2,5X32  2,5X40  3,0X40 | 0,482  0,605  1,22  1,52  2,23 | |